# Журнал контроля уплотнения насыпей

Приложение 15 к ВСН 26-90. Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири

### ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ УПЛОТНЕНИЯ НАСЫПЕЙ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ¦ Место отбора ¦Характеристика грунта¦ Толщина слоя ¦ Тип, ¦Число проходов ¦ Влажность, % ¦ Плотность ¦ Коэффициент

прове- ¦ пробы ¦ ¦уплотнения, см ¦масса ¦ катка ¦ ¦сухого грунта,¦ уплотнения

дения ¦ ¦ ¦ ¦катка,¦ ¦ ¦ г/см3 ¦

контроля+--------------+---------------------+---------------+ т +---------------+--------------+--------------+-------------

¦КМ¦ПК ¦ + ¦N лабо-¦Место ¦Тип и ¦По ¦Факти-¦ ¦По ¦факти-¦опти- ¦факти-¦факти-¦макси- ¦требу-¦факти-

¦ ¦ ¦справа,¦рат. ¦разра-¦разно-¦данным ¦ческая¦ ¦данным ¦ческое¦мальная¦ческая¦ческая¦мальная¦емый ¦ческий

¦ ¦ ¦слева ¦пробы ¦ботки,¦вид ¦пробного¦ ¦ ¦пробного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦от оси,¦ ¦N ре- ¦ность ¦уплот- ¦ ¦ ¦уплот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ м ¦ ¦зерва ¦ ¦нения ¦ ¦ ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--------+--+---+-------+-------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+------+------+-------+------+------

1 ¦2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18

--------+--+---+-------+-------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+------+------+-------+------+------

Пример заполнения

28.10.90¦51¦500¦ 25 ¦ 121 ¦Резерв¦Супесь¦ 30 ¦ 28 ¦ДУ-16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 14 ¦ 14,4 ¦ 1,82 ¦ 1,86 ¦ 0,98 ¦ 0,98

¦ ¦ ¦справа ¦ ¦ N 3 ¦легкая¦ ¦ ¦ 25 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пыле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ватая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Подписи: Лаборант \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мастер (бригадир) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (подпись)

Источник - Ведомственные строительные нормы ВСН 26-90 Минтрансстроя СССР от 22.06.1990 № АВ-225

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/zhurnal\_kontrolya\_uplotneniya\_nasypej.htm](https://порядокправа.рф/zhurnal_kontrolya_uplotneniya_nasypej.htm)