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ЖУРНАЛ
ПОДБОРА СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

I. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Щебень гранитный  фр 10-20,  фр 5-15,  фр 3-10 мм,  полученный
путем дробления гранитного щебня фр 20-40 ОАО "Павловскгранит"
Зерновые составы щебня представлены в таблице 1
Марка щебня  по дробимости:  фр 10-20 мм - 1400,  фр 5-15 мм -
1400, фр 3-10 мм - 1400
Марка исходного щебня по истираемости - И-I
Марка исходного щебня по морозостойкости - F 300
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы:  фр 10-20 мм -
9,8, фр 5-15 мм - 11,9, фр 3-10 мм - 13,7
Содержание пылевидных  и  глинистых частиц,  %:  фр 10-20 мм -
0,5, фр 5-15 мм - 0,5, фр 3-10 мм - 0,6

Отсев дробления  гранитный,  полученный  путем  отгрохотки  на
установке "Сведала" в процессе изготовления щебня
Зерновой состав представлен в таблице 1
Марка исходного щебня по дробимости - 1400

Песок природный карьера Мартемьяново
Зерновой состав представлен в таблице 1
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, - 1,8

Минеральный порошок известняковый неактивированный
Зерновой состав представлен в таблице 1
Плотность, г/куб. см, - 1,93
Удельный вес, г/куб. см, - 2,71
Пористость, %, - 33,1
Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %, - 1,95
Показатель битумоемкости, гр, - 48,2
Влажность, % по массе, - 0,3

Вяжущее БНД 60/90 Московского НПЗ
Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25 °C - 62
при  0 °C - 20
Температура размягчения по кольцу и шару, °С, - 49,5
Растяжимость, см, при 25 °C - 152
при  0 °C - 3,8
Температура хрупкости, °C, - -16
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, - 250
Изменение температуры размягчения после прогрева, °C, - 3
Индекс пенетрации - 0,8

Зерновой состав минеральных материалов. Проектный зерновой состав минеральной части асфальтобетонной смеси, мелкозернистой плотной, тип А, марки I (прерывистый зер. состав)
Таблица 1

-------------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование  ¦  ¦             Содержание зерен в % мельче, мм              ¦
¦  материалов   +--+----------------------------------------------------------+
¦               ¦  ¦ 20  ¦ 15  ¦ 10  ¦  5  ¦ 2,5 ¦1,25 ¦0,63¦0,315¦0,14 ¦0,071¦
+---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Щебень фр 10-20¦  ¦ 98,9¦ 54,6¦  1,8¦  1,1¦  1,0¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦гранитный      ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Щебень фр 5-15 ¦  ¦100,0¦ 99,8¦ 21,1¦  1,1¦  1,1¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦гранитный      ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Щебень фр 3-10 ¦  ¦100,0¦100,0¦ 98,7¦ 38,3¦  9,5¦  6,6¦ 4,6¦  3,6¦  2,9¦  1,8¦
¦гранитный      ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Отсев дробления¦  ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦ 79,2¦ 64,5¦46,7¦ 33,8¦ 23,8¦ 13,8¦
¦гранитный      ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Песок природный¦  ¦100,0¦100,0¦100,0¦ 99,1¦ 98,7¦ 97,8¦88,8¦ 38,9¦  8,7¦  1,9¦
+---------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Мин. порошок   ¦  ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦99,9¦ 99,3¦ 91,5¦ 72,7¦
----------------+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+------

Таблица 2

Процент
-------------------------------------------------------------------------
¦Щебень фр 10-20¦36,5%¦36,1¦19,9¦0,7 ¦0,4 ¦0,4 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Щебень фр 5-15 ¦0,0% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
+---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Щебень фр 3-10 ¦31,0%¦31,0¦31,0¦30,6¦11,9¦2,9 ¦2,0 ¦1,4 ¦1,1 ¦0,9 ¦0,6 ¦
+---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Отсев дробления¦9,0% ¦9,0 ¦9,0 ¦9,0 ¦9,0 ¦7,1 ¦5,8 ¦4,2 ¦3,0 ¦2,1 ¦1,2 ¦
+---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Песок природный¦15,5%¦15,5¦15,5¦15,5¦15,4¦15,3¦15,2¦13,8¦6,0 ¦1,3 ¦0,3 ¦
+---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Мин. порошок   ¦8,0% ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦7,9 ¦7,3 ¦5,8 ¦
+---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Проектный      ¦100% ¦99,6¦83,4¦63,8¦44,6¦33,7¦31,0¦27,4¦18,1¦11,7¦7,9 ¦
+---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ГОСТ мин.      ¦     ¦90  ¦75  ¦62  ¦40  ¦28  ¦20  ¦14  ¦10  ¦6   ¦4   ¦
+---------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ГОСТ макс.     ¦     ¦100 ¦85  ¦70  ¦50  ¦50  ¦50  ¦50  ¦28  ¦16  ¦10  ¦
----------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

Содержание вяжущего   в   %   от   массы   минеральной   части
определяется  экспериментальным  путем  и  приводится  в   таблице
результатов подбора.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

Состав:

Наименование материалов       Содержание компонентов, % по массе

Щебень гранитный фр 10-20                         36,5
Щебень гранитный фр 3-10                          31,0
Отсев дробления гранитный                          9,0
Песок природный                                   15,5
Минеральный порошок                                8,0
Содержание вяжущего, % от массы
минеральной части (сверх 100% мин. части)          4,8

Физико-механические свойства

Наименование показателя            Величина    Требования
ГОСТ 9128-97

Средняя плотность, г/куб. см            2,52
Пористость минерального остова, %      15,5      не более 10
Остаточная пористость, % по объему      3,8      2,0 - 5,0
Водонасыщение, % по объему              2,3      2,0 - 5,0
Предел прочности при сжатии, МПа
при температуре 20 °C                   4,8      не менее 2,5
при температуре 50 °C                   1,7      не менее 1,0
при температуре 0 °C                   10,2      не более 1,1
Водостойкость                           0,93     не менее 0,8
Водостойкость при длительном
водонасыщении                           0,90     не менее 0,85
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